Ausschreibungstext
Sanierung Fahrsilo

01.01 Baustelleneinrichtung
An-und Abfahrten sowie Endreinigung

1,00 Stück Abdecken aller nicht zu behandelnden Flächen
Abdecken aller nicht zu behandelnden
Flächen mittels einer Polyethylenfolie oder
Hartfaserplatte.

1,00 Stück Überprüfung der Betonflächen
Überprüfen der zu behandelnden Flächen:
a) visuell auf Verschmutzungen,
Trennmittelrückstände,
Vergrünungen, Absanden und Risse,
defekte elastische Fugenversiegelung.
b) durch Hammerprobe auf Hohlstellen, Kiesnester
und Gefügelockerungen.
c) Messen und Markierung der
Carbonatisierungstiefe.
d) Überprüfung auf Schadstoffbelastung
Prüfprotokoll erstellen

....................................   m² Schadhafte, lockere Betonteile und carbonatisierten Beton abstemmen
Entfernen von schadhaften, lockeren und
mürben Betonteilen bis auf das feste Gefüge
sowie carbonatisierten Beton im Bereich der
Stahlbewehrung. 
Reparaturflächen gradlinig und im Winkel
von 45 - 90 Grad begrenzen.
Bauschutt sach- und fachgerecht
entsorgen.

....................................   m² Rostende Bewehrungseisen freilegen
Rostende Bewehrungseisen rundherum
freistemmen. Reparaturflächen gradlinig
und im Winkel von 45 - 90 Grad begrenzen.

....................................   m Freigelegte Bewehrungseisen metallisch blank mittels Sandstrahlen reinigen
Freigelegte Bewehrungseisen metallisch
blank gemäß Norm-Reinheitsgrad SA 2 1/2
mittels Sandstrahlen entrosten und sofort
danach den Korrosionsschutz aufbringen.

....................................   m² Untergrund mittels Sandstrahlen reinigen
Untergrund sandstrahlen. Es ist ein tragfähiger,
oelfreier, sauberer und saugfähiger
Untergrund herzustellen.
Altbeschichtungen und Abdichtungen sind
restlos zu entfernen.
Anschließend die Fläche mittels
Industriestaubsauger
absaugen und den Schutt
sach- und fachgerecht entsorgen.

....................................   Meter Korrosionsschutz mit Betofix KHB gem. RiLi-SIB Teil 2
Korrosionsschutz der Bewehrungsstähle
mit Betofix KHB, einkomponentiger, mineralischer
Korrosionsschutz gem. DAfStb-
Richtlnie (Ausgabe 10/2001)Teil 2 und
RiLi-SIB Teil 2.
Bei einer Betonüberdeckung < 10 mm freigelegte
Bewehrungseisen metallisch blank,
gem. Normreinheitsgrad SA 2 1/2, mittels
sandstrahlen entrosten und sofort mit Betofix
KHB in zweimaliger Folge beschichten.

....................................   m² Betonersatz mit Betofix R4 gem. RiLi-SIB Beanspruchbarkeitsklasse M 3
Betonersatz mit Remmers Betofix R4 gem.
ZTV-ING, TL/TP PCC und DAfStb-Richtlinie
(Ausgabe 10/2001) Teil 2 RiLi-STB Teil 2
Klasse R4 nach DIN EN 1504-3 für die
Beanspruchbarkeitsklassen M2 und M3.
Eigenschaftsprofil:
einsetzbar im statisch relevanten Bereich
Druckfestigkeit (EN 12190):
nach 1 Tag > 20 N/mm²
nach 7 Tagen > 45 N/mm²
	nach 28 Tagen > 50 N/mm²
Biegezugfestigkeit (EN 12190):
nach 28 Tagen > 8,0 N/mm²
Dyn. E-Modul: > 25000 N/mm²
Brandverhalten (EN 1504): A1
Auf den bis zur Sättigung vorgenässten
und mattfeucht abgetrockneten Untergrund
eine Kratzspachtelung aus Betofix R 4 aufbringen.
Frisch mit Betofix R4 den Betonersatz herstellen.

....................................   m² Spachtelung oder Spritzen der vorbereiteten Wand > 8 mm dick mit Silicate R
Aufspachteln von Silicate R auf die vorbereitete
Wand in einem Arbeitsgang.
Produktkenndaten:
Chemikalienbeständig bei pH 0 und pH14,
geprüft in Anlehnung an die Sielbau-Richtlinie.
Druckfestigkeit: nach 28 Tagen ca. 25 N/mm²
Biegezugfestigkeit: nach 28 Tagen ca. 5 N/mm²
Der Untergrund darf mattfeucht sein. Die
Verarbeitung
erfolgt frisch in frisch und je Arbeitsgang.
Erforderliche Gesamtschichtdicke > 8 mm.

....................................   m² Nachbehandlung der mit Silicate R versehenen Flächen mit Silicate -NB
Nachbehandlung der mit Silicate R
versehenen Flächen mit Silicate NB.
Das Material wird auf die frische Oberfläche des
Silicate-Mörtels aufgespritzt oder gerollt.

....................................   Meter Schadhafte Fugenkanten abstemmen
Gerissene und beschädigte Fugenkanten
abstemmen und mittels
Industriestaubsauger staubfrei
herstellen.

....................................   Meter Alte Fugen nachschneiden und säubern
Alte, verfüllte Bodenfugen links und
rechts entlang des Fugenverlauf mittels
Trennscheibe einschneiden. Anschließend
wird die alte Fugenmasse mit geeigneten
Mitteln, z. B. Stecheisen entfernt.
Anfallender Schutt ist durch den
Auftragnehmer zu entsorgen.

....................................   Meter Reprofilierung von beschädigten Fugenkanten im Bodenbereich
Beschädigte Fugenkanten werden
mit einem Mörtel bestehend aus 1
Gewichtsteil Remmers Epoxy MT 100,
einem transparenten, mechanisch belastbaren,
zweikomponentigen Epoxydharz und 5
Gewichtsteilen Remmers Selectmix 25
(Körnung 0,2-2,2 mm) reprofiliert.
Zunächst werden die Haftflächen mit
Remmers Epoxy MT 100 grundiert. In die noch
frische Grundierung wird der Mörtel eingebracht,
verdichtet, auf Höhe abgezogen und
geglättet.

....................................   Meter Fugenmassen entfernen
Entfernen von alten/versprödeten
Fugenmassen mit geeigneten Mitteln und
Herstellung des Fugenquerschnitts für
die Verfugung. Die Fugenflanken müssen
sauber und tragfähig sein.

....................................   Meter Bodenfuge
Primern der Fugenflanken und mit Verguss AW
vergießen

....................................   Meter Wandfuge
Fugenflanken Grundieren und mit PU AW verschließen

Hersteller:
Beton Tille GmbH & Co.KG
Betonprodukte | Baustoffe
Bahnhofstrasse 61
32805 Horn Bad Meinberg
oder gleichwertig